Государственный комитет по делам науки и высшей школы РФ

Московский Государственный Институт Электроники и Математики

Кафедра микроволновой

и квантовой электроники

Исследование фотоэлектронной эмиссии

Методические указания

к лабораторной работе

Москва 2005

Составители: ст. преподаватель В.Г. Кузьмина

Доцент В.Б. Савин

Содержат краткое описание физической и математической моделей фотоэлектронной эмиссии полупроводников, на основе которых проводится расчет квантового выхода различных полупроводниковых материалов.

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 20.04.

УДК 537.533;    621.383

Исследование фотоэлектронной эмиссии: Метод. указания  к лаб. работе/Моск.госуд.ин-т электроники и математики; Сост. В.Г.Кузьмина, В.Б.Савин. М., 1993. 12с.

Ил. 3. Библиогр.: 3 назв.

Рецензент: к.ф.-м.н., доцент. А.М.Поляков

ISB№ 5-230-22195-X

Лабораторная работа

Исследование фотоэлектронной эмиссии

- Цель работы

Изучение явления фотоэлектронной эмиссии, определение на основе Математической модели зависимости квантового выхода электронов энергии фотонов для различных материалов.

2.Основные теоретические сведения

Внешним фотоэффектом или фотоэлектронной эмиссией (ФЭЭ) называют выход электронов в вакуум освещенным твердым телом. Поглощенная веществом энергия электромагнитного излучения сообщается электронам, и, если их результирующая энергия оказывается достаточной для преодоления потенциального барьера на границе твердого тела, они могут покинуть вещество, создавая поток свободных электронов в вакууме.

Отношение числа n вышедших электронов к числу Nпадающих фотонов называется квантовым выходом фотоэмиссии или квантовой эффективностью

Y=nN.                                                                        (1)

Вблизи порога квантовый выход металлов мал (рис.1). При hυ−hυ0≃1 эВ он не превышает 10−3÷10−5 электрон/фотон. В этой области фототок возрастает при изменении частоты излучения пропорционально υ−υ02. При hυ≃10 эВ   начинается резкое возрастание квантового выхода вплоть до чрезвычайно высоких значений Y≃0,1÷0,15, достигается при hυ≃18÷20 эВ (в глубоком вакуумном ультрафиолете).

Начало быстрого роста квантового выхода называют “второй красной границей” фотоэффекта. Это объясняется оптическими свойствами металлов. Высокий коэффициент поглощения α металлов (α~106см−1) служит причиной того, что излучение проникает в толщу металла на очень небольшую глубину: d=1α=10−6см. Поскольку вблизи порога фотоэффекта эта глубина оказывается меньше длины волны излучения, происходит почти полное отражение света, и квантовый выход фотоэффекта оказывается ничтожным.

Рис. 1. Фотоэлектронная эмиссия металлов

Рис.2. Спектральная зависимость квантового выхода для кремния с различной концентрацией примесей

При увеличении частоты одновременно с уменьшением отражения происходит столь же резкое увеличение поглощения света, глубина проникновения которого в толщу металла становится соизмеримой с глубиной выхода фотоэлектронов. Квантовый выход резко возрастает . Последующее снижение Y   связано с ростом потерь энергии фотоэлектронов на образование плазмонов и на возбуждение межзонных переходов.

Фотоэлектронная эмиссия полупроводников зависит от типа проводимости. Опыт показывает, что дырочные полупроводники всегда оказываются лучшими фотоэмиттерами, чем электронные  (см. рис. 2).

Увеличение концентрации акцепторной примеси повышает квантовый выход фотоэмиссии, рост концентрации донорной примеси – понижает. Увеличение квантового выхода в области низких частот при увеличении концентрации донорной примеси нужно отнести за счет фотоэмиссии электронов с поверхностных уровней, поскольку растет их заселенность электронами.

Внешний фотоэффект из полупроводников является процессом, несравненно более трудно поддающимся математическому описанию, чем фотоэмиссия из металлов. Разнообразие энергетических спектров в полупроводниках определяет и разнообразие спектральных характеристик фотоэмиссии, которые могут обладать несколькими спектральными максимумами (селективный фотоэффект).

2.1 Физическая модель фотоэлектронной эмиссии при низких энергиях фотонов

Для создания машинных методов расчета фотоэмиссионных свойств материалов рассматриваем физическую модель выхода электронов из кристалла под действием света и ее математическое описание.

Фотоэлектронная эмиссия представляет собой процесс, включающий три этапа: поглощение фотона; транспортировка возбужденного электрона к поверхности; выход его через потенциальный барьер в вакуум. Для моделирования процесса фотоэлектронной эмиссии можно использовать теорию многократного рассеяния электронов в твердом теле, первым приближением которой является кинетическая теория (или теория возбуждения первого порядка). Это приближение вполне допустимо при достаточно низких энергиях фотона (до 10 эВ). При энергиях фотона, значительно превышающая 10 эВ, задача фактически сводится к определению вторичной электронной эмиссии под действием фотонов: за время с момента образования до выхода электроны успевают испытать многократно упругие и неупругие соударения с атомами среды, так как глубина выхода как медленных, так и быстрых электронов значительно превышает длину свободного пробега.

Основное допущение кинематической теории заключается в том, что рассеяние электронов атомным остовом происходит только один раз. Вероятность электрон-электронных столкновений, сопровождающихся потерей энергии, в полупроводниках может быть исключена.

Физическая модель в соответствии с кинематической теорией представляет движение электронов в твердом теле как движение между слоями, образованными атомными остовами или узлами кристаллической решетки. В области между слоями потенциал считается постоянным (“МТ-потенциал”). На рис.3 показана структура кристалла и “МТ-потенциала” в такой структуре. Можно считать, что толщина слоев несоизмеримо мала по сравнению с расстоянием между ними и, следовательно, принять слой за плоскость.

Задачу о ФЭЭ необходимо решать с учетом оптических свойств среды, то есть с учетом коэффициентов отражения, прохождения и поглощения электромагнитного излучения поверхностью и слоями кристалла.

Для квазисвободных электронов с энергией  Е≤10эВ можно рассматривать одномерный случай. Кристалл считается идеальным, бездефектным, т.е. сохраняется трансляционная инвариантность с атомным масштабом. Расположим одномерный кристалл справа от плоскости  z=0 (рис.3). Между слоями действует потенциал

V0=ReV0+iImV0

Этот потенциал определяется с помощью программы Vector в зависимости от формы и параметров кристаллической решетки. Мнимая часть потенциала V0 учитывает затухание между слоями. Расстояние между слоями d. Для направления [III] оно составляет d=a3, где  a - период решетки.

Поверхность раздела кристалл-вакуум (z=0)  отделена от I-го слоя расстоянием d2, здесь потенциал меняется скачком от V0  до 0.

Слева, перпендикулярно поверхности падает поток монохроматического излучения с энергией кванта hν. Часть светового потока отражается от поверхности кристалла, часть проходит внутрь кристалла, постепенно затухая в соответствии с законом Бугера – Ламберта: Ez=E0e−2α⋅z, где Е -  энергия светового потока, α - коэффициент затухания среды. Коэффициент затухания среды зависит от оптических свойств среды. К оптическим свойствам среды относятся: коэффициент преломления n, коэффициент поглощения K, коэффициент отражения R, диэлектрическая проницаемость ε=ε1−iε2.

Эти параметры связаны между собой следующими соотношениями:

R=n−12+K2n+12+K2;  ε1=n2−K2;  ε2=2nK;  α=2πνcK,        (2)

где ν - частота падающего света, с – скорость света.

2.2. Математическая модель фотоэлектронной эмиссии

Энергия фотонов, падающих на поверхность кристалла, равна  E=hν, где h - постоянная Планка. Учитывая отражение от поверхности, энергию светового потока у поверхности можно определить выражением

E0=1−Rhν                                                        (3)

Поведение возбужденных электронов в кристалле в области постоянного потенциала V0  можно описать с помощью волновой функции ψ, являющейся решением уравнения Шредингера:

−12⋅d2ψdz2+V0ψ=Eψ,                                              (4)

записанном в атомной системе единиц, в которой

m=e=h=h2π=1

При этом

ψ=aeikz+be−ikz,                                              (5)

где k=2E−V0 - волновое число,  a - амплитуда волны, распространяющейся по направлению к поверхности;

b- амплитуда волны, распространяющейся от поверхности.

а)

б)

в)

Рис.3. Идеальный одномерный кристалл:

а) структура кристалла;

б) МТ – потенциал;

в) слои в кристалле

Для электронов, вышедших в вакуум, уравнение Шредингера имеет вид:

−12d2ψdz2+V0+Uψ=Eψ,                      (6)

где  U- фотоэлектронная работа выхода.

Волновая функция в этом случае имеет вид

ψ=c⋅e−ik0z,   k0=2E−V0−U,                       (7)

с – амплитуда волны, прошедшая в вакуум.

Волна может возбуждаться в любом промежутке между слоями. Она распространяется в сторону  +z    и   -z, проходя через каждый слой с коэффициентом прохождения  t   и отражаясь от него с коэффициентом r.

Для волны, возбужденной в любом промежутке, можно записать волновую функцию в виде суммы прямых и отраженных от слоев волн.

Волновая функция ψ0  для волны, возбужденной у поверхности, имеет вид:

ψ0=a0⋅e−ik0z+a02eik0zt=1Nt2ℓ−1eiα0,ℓ+b0e−ik0z,              (8)

где   k0=2E0−V0,     α0,ℓ=k0dℓ−12.

Волновая функция для волны, возбужденной у поверхности n−го слоя, определяется выражением:

ψn=anr⋅e−iknzℓ=n+1Nt2ℓ−1eiαn,ℓ+bne−iknz,                                       (9)

где

kn=2En−V0,     En=E0e−2αnd,αn,ℓ=kndℓ−12,

t - коэффициент прохождения через слой,

b0, bn - амплитуды отраженных от поверхности волн.

В (9) n меняется от 1 до N−1.

Волновые функции волн, прошедших через потенциальный барьер:

ψ00=c0eik00z    ,                                       (10)

ψn0=cneikn0z                                            (11)

На поверхности кристалла должны выполняться граничные условия

ψn=ψn0,

ψn′=ψn0′.

Решая получающуюся систему уравнений, найдем выражения для cn - амплитуд волн, прошедших вакуум:

cn=2knan+rℓ=nNt2ℓ−1⋅eiαn,ℓkn+kn0,                               (12)

где -                                               αn+=a0+e−α2n−1d2

для n=1, 2,…….N−1.

Таким образом, волновые функции можно определить через коэффициенты cn.

Квантовый выход электронов можно выразить через плотность тока, отнесенную к заряду электрона,

Yn=ℏi2mψn∂ψn∂z−ψn∂ψn∂z.                             (13)

Подставляя (10) и (11) в (13), получим Yn=Cn2kn2. Учитывая, что возбуждение волны фотоном может произойти в любом промежутке между слоями, определим среднее значение квантового выхода

Ycp=Y02+Y12+....+Yn−12N.                         (14)

3. Задание

Рассчитать зависимость квантового выхода электронов Y от энергии фотонов E для материала, указанного преподавателем.

Расчет проводится на ПЭВМ по программе KVANT, в которой заложены следующие данные для кремния Si, германия Ge, арсенида галлия GaAs, фосфида индия InP; фосфида галлия GaP:

1) работа выхода U, эВ;

2) период решетки a, A∘;

3) постоянный потенциал в кристалле, рассчитанный по программе VECTOR.

V0=ReV0+iImV0

В атомной системе единиц (хартри);

4) количество слоев N.

Кроме того, в виде таблиц введены зависимости коэффициентов поглощения k и отражения R света от энергии фотона E (эВ). Для этих значений энергии и рассчитывается квантовый выход электронов Y. Выходные данные: E (эВ) – энергия фотона; λ (мкм) – длина волны падающего света, α 1A∘ - коэффициент затухания света, Y - квантовый выход оформлены в виде таблицы.

Перед расчетом необходимо ввести название материала и коэффициент прохождения t электронов через один слой, значения которого лежат в пределах 0,5 +0,9. Для расчета выбрать три значения t. Полученные результаты оформить в виде графиков проанализировать.

4. Содержание отчета

1. Наименование и цель работы.

2. Краткая характеристика исследуемого материала.

3. Зависимость YE для различных значений t.

4. Оценка полученных результатов.

5. Вопросы для самоподготовки

1. Фотоэлектронная работа выхода металлов и полупроводников.

2. Что такое квантовый выход электронов?

3. От чего зависит квантовый выход электронов?

4. От чего зависит энергия светового потока в кристалле?

5. Объяснить суть физической модели, на основе которой строиться математическая модель для расчета зависимости  YE.

6. Как влияет концентрация акцепторной и донорной примесей на Y в полупроводнике?

7.Что такое селективный фотоэффект?

8. Описать элементарные процессы взаимодействия электромагнитного излучения с электронами твердого тела.

9. Порог фотоэлектронной эмиссии металлов.

10. Основные законы фотоэффекта.

11. Работа выхода и порог фотоэффекта полупроводников.

12. Спектральная зависимость фотоэлектронной эмиссии металлов.

Библиографический список

1. Соболева Н.А., Берковский А.Г. и др. Электронные приборы. М.: Наука, 1965.

2. Соболева Н.А., Меламид А.Е. Фотоэлектронные приборы. М.: Высшая школа, 1974.

3. Берковский А.Г., Гаванин В.А., Зайдель И.И. Вакуумные фотоэлектронные приборы. М.: Радио и связь, 1968.