## Slide 1
III Всероссийская молодежная школа-конференция "ФМЦН-2024"
Эффект близости в структуре сверхпроводник-спиральный магнетик
Лекомцев Н.В.*, Пугач Н.Г.*
*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

## Slide 2
Постановка задачи
Цель: теоретическое описание и расчёт эффекта близости в структуре сверхпроводник-геликоидальный магнетик для его сравнения с результатами экспериментов.
Задачи:
Расчёт параметров эффекта близости в пленочной структуре с конкретными параметрами;
Нахождение зависимости величины критического поля и критической температуры от угла наклона магнитной спирали;
Сравнения влияния эффекта близости на критические параметры структур с двумя типами магнетика - парамагнетика и геликоидального магнетика

## Slide 3
Объект исследования
Структура бислоя (сверхпроводник – спиральный магнетик)
Объект исследования: двухслойная плёночная структура из сверхпроводника и магнетика (SM-бислой).
Предмет исследования: эффект близости в SM-контакте и эффект спинового переключения.

## Slide 4
Предмет исследования
Затухания сверхпроводящих корреляций внутри нормального металла (a) и внутри ферромагнетика (b) при эффекте близости
Поведение сверхпроводящих корреляций и их затухание внутри ферромагнетика [Linder, J., Robinson, J. Superconducting spintronics. Nature Phys 11, 307–315 (2015)]
Зависимости критической температуры при различных конфигурациях спирального магнетика [N.G. Pugach et al. Phys. Rev. Applied 18, 054002]

## Slide 5
Методика исследования структуры
Транспортные линеаризованные уравнения Узаделя
Граничные условия Куприянова-Лукичева
Аномальные функции Грина

## Slide 6
Угловая зависимость критического поля

## Slide 7
Угловая зависимость критической температуры

## Slide 8
Заключение
Во внешнем магнитном поле 100 мТл для MnSi наблюдается эффект близости, зависящий от угла – с уменьшением угла критические параметры подавляются сильнее, чем в CoSi, имеющем парамагнитную магнитную структуру.
Наблюдается хорошее соответствие предложенной теории с результатами экспериментов в структурах на основе бислоёв Nb/MnSi и Nb/CoSi.
Использование геликоидального магнетика в качестве одного из функциональных слоев сверхпроводникового спин-вентиля обосновано более выраженным эффектом близости.