Программа учебной дисциплины

| Название дисциплины | Электрохимия твердополимерных топливных элементов и редокс батарей |
| --- | --- |
| Где проводится | Физический факультет |
| Автор программы | Модестов Александр Давидович, доцент, канд. хим. наук, в.н.с. ИФХЭ РАН |
| Курс | 1-ый курс магистратуры |
| Модули | 1-ый и 2-ой модули |
| Объём курса | 2 часа лекция и полчаса семинар в неделю |
| Элементы контроля | 2 контрольные работы, устный экзамен |

# 1. Аннотация дисциплины

В семестровом курсе «Электрохимия твердополимерных топливных элементов и редокс батарей» рассматриваются история создания, направления развития, научные основы разработки и области применения топливных элементов с твердополимерным электролитом и проточных редокс батарей. Показывается место этих устройств среди других химических источников тока. Химические реакции, протекающие в указанных источниках тока, рассматриваются с учетом их термодинамики и электрохимической кинетики. Показывается, как и насколько эффективно энергетический потенциал химических реакций реализуется в конструкциях этих источников тока. Даются основные сведения о кинетике электрохимических реакций, электрокатализе, процессах ионного и молекулярного переноса в электролитах и полимерных мембранах, переноса газов и жидкости в пористых телах.

# 2. Программа дисциплины

- Целями освоения дисциплины «Электрохимия твердополимерных топливных элементов и редокс батарей» являются:

- формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с разработкой и использованием топливных элементов и проточных батарей как источников тока для отдельных энергопотребителей и как энергонакопителей, использующихся в больших и локальных энергосистемах;

- приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, умения работать с научной литературой;

-	формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих проводить научные исследования, анализировать полученные результаты, находить тенденции развития области.

- Дисциплина «Электрохимия твердополимерных топливных элементов и редокс батарей» охватывает следующие темы:

- Введение в химические источники тока. Типы источников тока (одноразовые, аккумуляторы, топливные элементы, проточные редокс батареи, сходство и различие этих источников тока). Основные характеристики химического источника тока. Термодинамика и электрохимическая кинетика реакций, используемых в химических источниках тока. Уравнения Фарадея, Тафеля, Батлера-Фольмера, Фика.

- Виды топливных элементов. Мембранно-электродный блок и его составные части (газодиффузионные слои, каталитические слои, мембрана, газораспределительные биполярные пластины). Строение каталитических слоев, «трех-фазная граница». Катализаторы- наноразмерные системы, синтез катализаторов.

- Низкотемпературные топливные элементы с ион-проводящими (протон-проводящими и анион-проводящими) мембранами. Виды топлива (водород, метанол, спирты) и окислителей (воздух, хлор, бром и пр.). Основные функциональные части энергетической установки с низкотемпературным топливным элементом.

- Проточные редокс батареи. Сходства и различия проточных редокс батарей и топливных элементов. Основные типы проточных редокс батарей. Основные характеристики проточных редокс батарей.

# 3. Элементы контроля и правила оценивания

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 2-

го модулей, соответственно. Контрольная работа включает письменное решение 2-3-х задач в билете по темам пройденного материала в течение 1 часа.

Итоговый контроль - экзамен в конце 2-го модуля. Проводится устно в формате беседы по программе курса. Билет содержит 2 вопроса по материалам лекций.

- Накопленная (текущая) оценка Онакоп  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

- Онакоп = 0,5٠Окр1 + 0.5٠Окр2,

- где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления –

- арифметический.

- Итоговая оценка определяется соотношением:

- Оитоговая = 0,5٠Онакоп + 0,5٠Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты, у которых Онакоп = 8, 9 или 10 могут зачесть накопленную оценку автоматически как итоговую, освобождаясь от устного экзамена в конце семестра.

## 4. Примеры заданий элементов контроля

Пример задач первой контрольной работы:

Уравнение Тафеля и уравнение Батлера-Фольмера. Энергия активации переноса заряда в электрохимической реакции.

Пример задач второй контрольной работы:

Топливный элемент водород-воздух. Реакция. Термодинамический расчет напряжения и фактическое напряжение на одном элементе.

Пример экзаменационных билетов устного экзамена:

Вопрос 1. Регенеративный топливный элемент водород-кислород. Устройство. Реакции при заряде и разряде. Коэффициент энергетической эффективности. Возможные области применения.

Вопрос 2. Уравнение Батлера-Фольмера. Энергия активации переноса электрона между электродом и ионом в растворе. Уравнение Тафеля.

# 5. Рекомендованная литература и ссылки по теме

## 5.1. Основной список

1.	Коровин Н.В., Топливные элементы и электрохимические энергоустановки, М.: Изд-во МЭИ, 2005 (Красноармейск: ООО Типография-Н), 278 с..

2.	Лебедева, М. В., Яштулов, Н. А., Топливные элементы – характеристика, физико-химические параметры, применение. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2020. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/23MNNPU20.pdf .

3.	Чуриков А.В., Казаринов И.А., Современные химические источники тока, Электронный вариант курса лекций (конспект лекций). - Саратов: 2008 -49 стр.- Сетевое издание. Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/657.pdf.

4.	Козадеров О.А., Введенский А.В., Современные химические источники тока, Издательство: Лань, 2017, 132 с.

## 5.2. Дополнительный список

1.	Petrov M.M. et al, Redox flow batteries: importance in modern electrical energy industry and comparative characteristics of the main types, Russian Chemical Reviews, V. 90 (2021).

2.	Linden’s Handbook of Batteries, (T. B. Reddy, Editor), Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2011,

3.	Moseley P.T., Garche J., Adelmann P., Electrochemical energy storage for renewable sources and grid balancing, Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2015.

4.	Chen R., Kim S., Chang Z., Redox Flow Batteries: Fundamentals and Applications, in Redox - Principles and Advanced Applications, (M. Khalid, Editor), 2017, DOI: 10.5772/66005, Сетевое издание. Режим доступа: https://www.intechopen.com/books/redox-principles-and-advanced-applications